# З.И.Уразгильдеев, Г.Н.Берченко,

# О.М. Бушуев, Раджеш Кумар

### ГУН Центральный институт травматологии

и ортопедии им. Н.Н.Приорова, Москва

Применение Коллапана в комплексном лечении хронического остеомиелита

При хирургическом лечении хронического остеомиелита для пластики костных полостей наиболее часто используются аутотрансплантаты, алло- и ксеноимплантаты, синтетические материалы  и их комбинации. Однако наличие гнойной инфекции при остеомиелите серьезно сужает показания к применению и эффективность использования этих материалов. В настоящее время активно разрабатываются биоактивные материалы на основе синтетического гидроксиапатита, который по своему фазовому составу идентичен основной минеральной составляющей кости – биологическому гидроксиапатиту. Материалы на основе гидроксиапатита обладают способностью к химическому и биологическому связыванию с костью.

Несмотря на успехи в хирургической технике и имеющиеся в распоряжении клиницистов эффективные антибиотики широкого спектра действия, проблема инфекции в травматологии и ортопедии, особенно при лечении остеомиелита, сохраняет свою актуальность. Частота развития остеомиелита остается высокой: в структуре острых хирургических заболеваний остеомиелит составляет около 2,5%, среди гнойно-воспалительных заболеваний – 12%. В связи с этим  необходим поиск и разработка новых методов патогенетического лечения хронического остеомиелита.

Существует два основных метода применения антибиотиков при лечении ортопедической инфекции – внутривенное введение антибиотиков и локальная имплантация полиметилметакрилатных шариков, содержащих антибиотики. Однако каждый из этих методов имеет свои недостатки. Нами обосновано использование при лечении хронического остеомиелита биодеградируемой системы доставки антибиотиков – Коллапана, который способствует пролонгированному выделению антибиотика непосредственно в инфицированном очаге поражения.

Используемый в нашей работе препарат Коллапан содержит синтетический гидроксиапатит, коллаген и антибиотик линкомицин (Коллапан-Л) или гентамицин (Коллапан-Г). Проведенные нами исследования показывают, что препарат Коллапан, обладая остеокондуктивными  и остеоиндуктивными свойствами, относится к биоактивным резорбируемым материалам, способствующим образованию на их поверхности новообразованной кости.

# НОВИЗНА МЕТОДА

Разработан способ лечения хронического остеомиелита, при этом впервые при комплексном лечении данной патологии для заполнения костных дефектов используется биоактивный препарат Коллапан, содержащий гидроксиапатит, коллаген и пролонгированно выделяющийся антибиотик – линкомицин или гентамицин («Способ лечения хронического рецидивирующего остеомиелита длинных костей с применением Коллапана» патент № 21555552 от 10.10.2000г.).

# ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ МЕТОДА

  - Гематогенный хронический остеомиелит.

  - Огнестрельный хронический остеомиелит.

  - Посттравматический хронический остеомиелит.

  - Послеоперационный хронический остеомиелит.

  - Ложные суставы, осложненные нагноительным процессом.

  - Несросшиеся переломы, осложненные нагноительным процессом.

  - Остеомиелит суставных концов крупных суставов.

# ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ МЕТОДА

Аллергические реакции на антибиотики, входящие в состав Коллапана (гентамицин, линкомицин и т.д.).

# МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕТОДА

Используются:

- Стандартный набор инструментов для проведения радикальной секвестрнекрэктомии – регистрационный номер 66/468-128;

- Аппарат Илизарова – регистрационный номер 82/1018;

- Аппарат МКЦ – регистрационный номер 93/199-176;

- Аппарат для ультразвуковой кавитации УРСК 7Н – 18 (ТУ – 720 – 0005 – 80);

- Антисептик пливасепт (регистрационный номер 0037-97/8;

- Препарат Коллапан в виде двух модификаций – Коллапан-Г (содержит гентамицина сульфат) и Коллапан-Л (содержит линкомицина гидрохлорид)- регистрационный номер 97/17-392;

# ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕПАРАТА КОЛЛАПАН

Как показали проведенные микробиологические исследования, в тесткультуре Коллапан вызывает стабильные задержки роста (в пределах 20-24 мм) штаммов микроорганизмов, наиболее часто выявляемых при развитии хронического остеомиелита – Staph. aureus, Staph. epidermidis, Echerichia coli, Pseudomonas aeruginosa. При этом срок действия (срок активного выделения антибиотиков) исследуемых препаратов в тест-культуре составлял: для Коллапана-Г – 18 дней; для Коллапана-Л – 20 дней. Сроком действия препарата определялся день, к которому его активность составляла менее 50% от исходной. Отсутствие воспалительных изменений в санированном очаге хронического остеомиелита при имплантации Коллапана, а также данные микробиологических исследований свидетельствуют об антибактериальных свойствах используемого препарата.

На основании клинико-морфологических исследований обнаружено, что Коллапан является постепенно резорбируемой матрицей, на поверхности которой  в условиях инфицированных костных дефектов интрамембранным путем  формируется новообразованная кость. Коллапан не вызывает раздражающего действия на окружающие ткани, то есть относится к высокобиосовместимым материалам. Коллапан обладает остеокондуктивными свойствами, так как новообразованная кость формируется непосредственно на поверхности Коллапана, причем между последним и костью никогда не формируется соединительнотканная прослойка. Коллапан также обладает остеоиндуктивными свойствами – формирование костных балок в патологическом очаге почти всегда происходит лишь на поверхности гранул имплантированного Коллапана.

Следует подчеркнуть, что Коллапан является биодеградируемой системой пролонгированной доставки антибиотиков, при этом иммобилизованные на нем антибиотики выделяются непосредственно  в инфицированный костный очаг в течение 18-20 суток. В отличие от полиметилметакрилатных носителей антибиотиков, используемый нами препарат Коллапан отличается значительно более высокой биосовместимостью с окружающими тканями, более длительным периодом выделения антибиотиков в область имплантации  Коллапана и биодеградацией материала, что исключает проведение повторной операции по поводу удаления имплантата.

## ОПИСАНИЕ МЕТОДА

В предоперационном периоде, в зависимости от чувствительности к антибиотикам выделенной из очага поражения микрофлоры, подбирается Коллапан-Л или Коллапан-Г.

В зависимости от распространенности очага поражения при хроническом остеомиелите необходимо придерживаться различной тактики пластики костного дефекта.

Пластика остеомиелитических дефектов костей (полостей) после секвестрнекрэктомии без нарушения непрерывности длинной трубчатой кости проводится при поражении цилиндра кости менее чем на 1/3 ее окружности. В свищи (при их наличии) вводится раствор брильянтовой зелени для визуализации объёма  некротизированных тканей. Разрез кожи осуществляется с иссечением послеоперационных рубцов, свища и свищевых ходов. По ходу разреза вскрываются гнойные затеки, удаляются гнойно-некротические ткани, секвестры, инородные тела. В процессе операции берется посев для определения возбудителя и чувствительности к антибиотикам. При подходе к кости определяется степень ее поражения и объем трепанации. С помощью долот производится трепанация кости на достаточном протяжении до видимой здоровой кости, с вскрытием костномозговых каналов. Образовавшаяся корытообразная костная полость и прилежащие костномозговые каналы тщательно обрабатываются острой ложкой, при необходимости кость дополнительно обрабатывается шаровидными или конусообразными фрезами.  После удаления всех нежизнеспособных тканей, полость промывается раствором перекиси водорода   и антисептика (пливасепт, раствор хлоргексидина), обрабатывается ультразвуком, вакуумируется. Через контрапертуры в рану вводятся дренажные трубки для дренирования в области операции в послеоперационном периоде. Затем в костную полость с помощью ложки засыпаются с легким утрамбовыванием гранулы Коллапана. При этом должна быть заполнена вся полость пораженной кости (рис 1).

Рис.1.

Применение Коллапана

для заполнения полости

Таким же образом заполняются Коллапаном остеомиелитические полости в плоских костях.

При образовании больших полостей для закрытия костного дефекта проводится мышечная пластика. Незаполненное мышцей в костной полости пространство замещается гранулами Коллапана, т.е. осуществляется комбинированная пластика.

Затем рана послойно ушивается наглухо. Дренажные трубки подсоединяются к вакуумному устройству. В послеоперационном периоде для покоя проводится иммобилизация гипсовой лонгетой или артезом.

При поражении остеомиелитом всего цилиндра длинной трубчатой кости или более 1/2 ее окружности, а также при несросшихся переломах и ложных суставах, осложненных хроническим остеомиелитом, производится  резекционная секвестрнекрэктомия с последующей пластикой сегментарных дефектов кости Коллапаном. Резекционная секвестрнекрэктомия пораженного остеомиелитом участка кости сопровождается последующей санацией операционной раны антисептиками, ультразвуковой кавитацией и вакуумированием. Затем производится остеосинтез аппаратом чрескостной фиксации на основе спиц, стержней или их комбинаций. После наложения аппарата и сближения концов кости между костными опилами имплантируется Коллапан и достигается окончательная компрессия. При резекции больших участков кости (более 6 см) одномоментное сближение не производится из-за опасности сосудистой недостаточности. В этих случаях Коллапан закладывается рыхло между костными опилами. В последствии для замещения дефекта применяется методика билокального или полилокального остеосинтеза  по Илизарову. При окончательной компрессии костных отломков имплантированный Коллапан не оказывает препятствия для сближения костных опилов (рис. 2).

Рис.2. Применение Коллапана для заполнения

полости при резекции бедренной кости

Такой же тактики необходимо придерживаться при резекции крупных суставов по поводу остеомиелитического поражения суставных концов длинных костей. (рис.3).

Рис.3

Применение Коллапана

для заполнения дефекта после резекции суставных концов для достижения артродеза коленного сустава

## ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

Проводится целенаправленная антибактериальная терапия. Дренирование послеоперационной раны осуществляется в режиме отсасывания.

## ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА

По вышеуказанной методике прооперированно 210 больных с различной локализацией патологического процесса: бедренная кость – 35,58% случаев, кости голени – 29,81%, голеностопный сустав – 9,62%, плечевая кость – 8,65%, кости предплечья – 4,81%, коленный сустав – 2,88%; другие локализации составили 8,65%. Данный метод позволил получить стойкое купирование остеомиелитического процесса у 96% больных. Отдаленный срок наблюдения – 6 лет. Имплантация Коллапана не увеличивает объем оперативного вмешательства и не усложняет его, не требует дополнительного инструментария, и может применяться в комбинации с другими методами (мышечная пластика, чрескостной внеочаговый остеосинтез).

Таким образом, простота и доступность метода позволяет внедрить его в любых профильных лечебных учреждениях при комплексном  лечении хронического остеомиелита с целью подавления и профилактики инфекционных осложнений, замещения костных дефектов и стимуляции репаративного